Datum vydání: 1.12.2007                                                                                             AV EKO-COLOR s.r.o.

Datum revize:                                                                                                              Peškova 527

40331 Ústí nad Labem

tel.:00420475502665

fax: 00420475502663

E-mail: info@daveko.cz

www.daveko.cz

## Vodní sklo draselné

- Původ zboží

Polsko, Zaklady chemiczne Rudniki,S.A.

- Charakteristika produktu

Čirá nebo slabě zakalená bezbarvá viskózní kapalina

- Vlastnosti

Alkalická reakce, neomezeně mísitelná s vodou

4) Specifikace produktu

### Typ VS                       Hustota             Molární poměr              Obsah              Viskozita při

(kg/m3)                 (SiO2/K2O)            (K2O+SiO2)           20ºC      cP

(při 20ºC)                                                    ( % )                min.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

115                          1150 – 1200               3,9 – 4,1                  min. 18,0                     3

125                          1250 – 1260               3,9 – 4,1                   min. 28,0                   20

132                          1320 – 1360               3,2 – 3,4                   min. 34,0                   35

138                          1380 – 1420               3,0 – 3,4                  min. 36,0                    36

Dle požadavku zákazníka, pokud je to technicky možné, může být vyrobeno  vodní sklo draselné o jiných modulech.minimální množství je předmětem diskuze.

Pro všechny druhy vodních skel platí :

Obsah železa ( jako Fe2O3)     (%)                                    max. 0,01

Obsah vápníku (jako CaO)    (%)                       max. 0,1

Obsah látek nerozpustných v H2O  (%)              max. 0,02   (ve skle filtrovaném)

5)Balení

- volně loženo v autocisternách nebo železničních cisternách

- sudy z materiálu dle požadavku zákazníka a odolávající přepravovanému produktu

- 1 m3 plastové kontejnery

6) Doporučení pro manipulaci a skladování

Doporučuje se skladovat a přepravovat při teplotách nad  bodem mrazu.

7) Informace k bezpečnosti zdraví

Při práci s produktem je nutno používat předepsané ochranné pomůcky.

Výrobek je klasifikován jako dráždivý ( věta R 38) a hrozí nebezpečí vážného poškození očí (věta R 41)

8) Další informace

Věříme, že informace zde poskytnuté budou užitečné.Jsou založeny na údajích a znalostech, které, jak věříme, jsou pravdivé a přesné a jsou předloženy spotřebiteli na zřetel, k prozkoumání a přijetí.Proto nepřebíráme zodpovědnost za jakékoli škody vycházející z chyb, opomenutí a nesouladu s uvedenými informacemi z důvodu hrubé nedbalosti či záměrně špatného chování.