Datum vydání: 1.3.2004                                                                                                                AV EKO-COLOR s.r.o.

Datum revize:                                                                                                                                Peškova 527

40331 Ústí nad Labem

tel.:00420475502665

fax: 00420475502663

E-mail: info@daveko.cz

www.daveko.cz

## SILCAL „B“

1)        Původ zboží

Česká republika

2)        Charakteristika produktu

SILCAL „B“ je antikorozní pigment vyrobený na bázi  křemičitanu vápenatého  se zvýšeným obsahem vápenatých iontů. Pigment je netoxický a obsah těžkých kovů se pohybuje max. do 10 ppm. Zvýšený obsah vápenatých kationtů a morfologie částic zaručuje vysokou antikorozní účinnost pigmentu. Účinnou složkou antikorozního pigmentu je křemičitan vápenatý.
SILCAL „B“ je bílý, netoxický s výhodným rozložením distribuce velikosti částic pro antikorozní nátěrové hmoty. Dispergovaný v kapalné fázi má téměř zanedbatelný sklon k sedimentaci

3)         Specifikace produktu

Ukazatel                                                                   jednotka                     hodnoty

| Vápník jako CaO | % hm. | Cca 52 |
| --- | --- | --- |
| Křemičitan jako SiO2 | % hm. | Cca 38 |
| Obsah Cd | ppm | < 10 |
| Obsah Pb | ppm | < 10 |
| Měrná hmotnost | kg/m3 | 2600 - 2900 |
| Sypná hmotnost | kg/m3 | 600 - 800 |
| pH vodního výluhu |  | 7,0 – 8,0 |
| Spotřeba oleje | g/100 g pigm. | max. 40 |
| Zbytek na sítě 0,045 mm | % hm. | max. 0,05 |
| Měrná vodivost | (S/cm | max. 150 |

4)      Doporučené aplikace

SILCAL „B“ se používá pro výrobu základních nátěrových antikorozních hmot především vodou ředitelných. Díky vyváženému obsahu kationtů ve vodných především disperzních nátěrových hmotách významně potlačuje i bleskovou korozi. V zaschlých nátěrech antikorozní pigment působí jak v prvních fázích po vytvoření filmu, tak i dlouhodobě. Účinné množství pigmentu se pro vodné nátěrové hmoty doporučuje v rozmezí od 8 do 12 hm.% na celkovou formulaci. Optimální koncentrace pigmentu je závislá na pojivovém systému, celkové formulaci a požadované antikorozní ochraně pro daný stupeň korozního prostředí

Díky vhodné morfologii částic a poměrně nízké specifické hmotnosti pigment významně snižuje sedimentaci i dalších pigmentů a plniv přítomných ve formulaci nátěrové hmoty. Rovněž zlepšuje dispergovatelnost celého pigmentového systému

5)        Balení

25 kg pytle papírové s PE nástřikem,29 pytlů na paletě. Paleta 725 kg netto,jednocestná, .

6)        Doporučení pro manipulaci a skladování

Stejně jako jiné produkty v podobě jemného prášku má SILCAL „B“ tendenci vytvářet prach.Během manipulace by proto měla být zajištěna bezpečnostní opatření proti elektrostatickým výbojům.Otevřená balení by měla být opět neprodyšně uzavřena, aby se zabránilo kontaminaci výrobku a absorpci vody nebo par.

Materiál by měl být použit:

- během 12 měsíců od data výroby, je-li dodán v pytlích

- Informace k bezpečnosti zdraví

.Informace doposud známé uvádějí, že prach z tohoto výrobku je netoxický a nezpůsobuje fibrózu.Další informace lze nalézt v našem bezpečnostním listu.

8)            Další informace

Věříme, že informace zde poskytnuté budou užitečné.Jsou založeny na údajích a znalostech, které, jak věříme, jsou pravdivé a přesné a jsou předloženy spotřebiteli na zřetel, k prozkoumání a přijetí.Proto nepřebíráme zodpovědnost za jakékoli škody vycházející z chyb, opomenutí a nesouladu s uvedenými informacemi z důvodu hrubé nedbalosti či záměrně špatného chování.