Datum vydání: 1.9.2004                                                                                                               AV EKO-COLOR s.r.o.

Datum revize:                                                                                                                                Peškova 527

40331 Ústí nad Labem

tel.:00420475502665

fax: 00420475502663

E-mail: info@daveko.cz

www.daveko.cz

## SILICA  VP4

1)        Původ zboží

EU

2)        Charakteristika produktu

SILICA VP 4 je bez chuti a zápachu srážený bílý prášek ze syntetického, amorfního křemičitanu.

3)         Specifikace produktu

Ukazatel                                             jednotka                                       hodnoty

Měrný povrch                                          m2/g                                           150 – 250

Úbytek vlhkosti  (105 º C, 2h)                  %                                                3,0 – 7,5

pH (5% vodní suspenze)                                                                              5,0 – 7,5

Absorpce DBP (Brabender)                      ml/100 g                                     160 min.

Zbytek na sítu 40 µm                                %                                                 0,4 max

Obsah SiO2                                                %                                            typ. 96

4)      Doporučené aplikace

SILICA  VP 4 je srážený silikát s velikým povrchem pro různé aplikace jako:

- v zemědělství , např. předsoušení

- do betonu

- do pryže a plastů

- protispékavá přísada

5)        Balení

25 kg pytle, 33 pytlů na paletě. Paleta 825 kg,jednocestná, 1000 x 1500 mm.

6)        Doporučení pro manipulaci a skladování

Stejně jako jiné produkty v podobě jemného prášku má SILICA VP 4 tendenci vytvářet prach.Během manipulace by proto měla být zajištěna bezpečnostní opatření proti elektrostatickým výbojům.Otevřená balení by měla být opět neprodyšně uzavřena, aby se zabránilo kontaminaci výrobku a absorpci vody nebo par.

Materiál by měl být použit:

- během 12 měsíců od data výroby, je-li dodán volně ložený nebo v BIG BAG

- během 24 měsíců od data výroby, je-li dodán v pytlích

- Informace k bezpečnosti zdraví

SILICA VP 4 je syntetický, amorfní silikát.Informace doposud známé uvádějí, že prach z tohoto výrobku je netoxický a nezpůsobuje fibrózu.Další informace lze nalézt v našem bezpečnostním listu.

8)            Další informace

Věříme, že informace zde poskytnuté budou užitečné.Jsou založeny na údajích a znalostech, které, jak věříme, jsou pravdivé a přesné a jsou předloženy spotřebiteli na zřetel, k prozkoumání a přijetí.Proto nepřebíráme zodpovědnost za jakékoli škody vycházející z chyb, opomenutí a nesouladu s uvedenými informacemi z důvodu hrubé nedbalosti či záměrně špatného chování.