Datum vydání: 1.3.2004                                                                                             AV EKO-COLOR s.r.o.

Datum revize:                                                                                                              Peškova 527

40331 Ústí nad Labem

tel.:00420475502665

fax: 00420475502663

E-mail: info@daveko.cz

www.daveko.cz

## Vodní sklo sodné

- Původ zboží

Polsko, Zaklady chemiczne Rudniki,S.A.

- Charakteristika produktu

Čirá nebo slabě zakalená bezbarvá viskózní kapalina

- Vlastnosti

Alkalická reakce, neomezeně mísitelná s vodou

4) Specifikace produktu

### Typ VS                       Hustota             Molární poměr              Obsah

(kg/m3)                 (SiO2/Na2O)            (Na2O+SiO2)

(při 20ºC)                                                    ( % )

----------------------------------------------------------------------------------------------

150                          1500 – 1530               1,9 – 2,1                  min. 40,0

149                          1490 – 1510               2,8 – 3,0                   min. 42,5

145                          1450 – 1480               2,4 – 2,6                   min. 39,0

142                          1420 – 1480                2,6 – 2,8                  min. 38,0

140                          1400 – 1430                2,9 – 3,1                  min. 36,0

137                          1370 – 1400               3,2 – 3,4                   min.  35,0

145M                      1450 – 1480               2,1 – 2,3                   min. 39,0

145S                        1520 – 1560               2,3 – 2,6                   min. 42,0

150S                        1500 – 1530              2,2 – 2,4                    min. 42,0

151 – 1,7                 1650 – 1850              1,65 – 1,85                42,0 – 44,0

150 – 2,3                 1500 – 1530              2,3 – 2,4                    min. 42,0

144 – 2,6                 1440 – 1470              2,6 – 2,8                    min. 39,0

133 –3,2                  1330 - 1360                3,2 – 3,5                   min. 32,1

132 – 3,4                 1320 – 1340               3,4 – 3,5                   min. 32

130 – 3,3                 1300 – 1330               3,3 – 3,4                   min. 29,0

Pro všechny druhy vodních skel platí :

Obsah železa ( jako Fe2O3)     (%)                                    max. 0,01

Obsah vápníku (jako CaO)    (%)                       max. 0,1

Obsah látek nerozpustných v H2O  (%)              max. 0,1    (ve skle sedimentovaném)

Obsah látek nerozpustných v H2O  (%)              max. 0,02   (ve skle filtrovaném)

5)Balení

- volně loženo v autocisternách nebo železničních cisternách

- sudy z materiálu dle požadavku zákazníka a odolávající přepravovanému produktu

- 1 m3 plastové kontejnery

6) Doporučení pro manipulaci a skladování

Doporučuje se skladovat a přepravovat při teplotách nad  bodem mrazu, i když u většiny typů vodních skel přemrznutí není na újmu jakosti.

7) Informace k bezpečnosti zdraví

Při práci s produktem je nutno používat předepsané ochranné pomůcky.

Výrobek je klasifikován jako dráždivý ( věta R 38) a hrozí nebezpečí vážného poškození očí (věta R 41)

8) Další informace

Věříme, že informace zde poskytnuté budou užitečné.Jsou založeny na údajích a znalostech, které, jak věříme, jsou pravdivé a přesné a jsou předloženy spotřebiteli na zřetel, k prozkoumání a přijetí.Proto nepřebíráme zodpovědnost za jakékoli škody vycházející z chyb, opomenutí a nesouladu s uvedenými informacemi z důvodu hrubé nedbalosti či záměrně špatného chování.